                                                                VITELAST 303

RECUBRIMENTO PROTECTOR ANTORROSIVO Y ANTIRRUIDO DE FACIL APLICACION

PINTURA PROTECTORA DE BASE ASFÁLTICA FIBRADA, PARA SUBCARROCERIAS, BAJO CHASIS E INTERIOR DE GUARDABARROS.

LA PELÍCULA PROTECTORA DE VITELAST 303 EVITA LA CORROSION, LOGRANDO UN RECUBRIMIENTO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD QUE PROTEGE A LAS SUPERFICIES TRATADAS DE LA ACCION DE LOS AGENTES AMBIENTALES PROVOCADORES DEL OXIDO.

LA APLICACIÓN DE VITELAST 303 ELIMINA RUIDOS Y VIBRACIONES, PRODUCIENDO UN ANDAR MAS SILENCIOSO Y CONFORTABLE.

GRACIAS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA FORMADA, VITELAST 303 PROTEGE DE LOS IMPACTOS DE PIEDRAS Y DE LAS CONDICIONES DE TRANSITO EN CAMINOS DE RIPIO.

VITELAST 303  AYUDA A SELLAR PERDIDAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

APLICACIÓN:

SOBRE METAL, LAS SUPERFICES A TRATAR DEBEN ESTAR LIMPIAS, SECAS Y LIBRES DE GRASAS, ACEITES Y PARTICULAS SUELTAS.

VITELAST 303 ES APLICABLE CON PINCEL, ESPÁTULA Y SOPLETE.

DE SER NECESARIO SU DILUCIÓN, UTILIZAR AGUARRAS O SOLVENTE.

NO UTILIZAR NAFTA O KEROSENE.

GRACIAS A SU ALTA ADHERENCIA, PUEDE APLICARSE SOBRE PINTURAS TIPO ESMALTE O FONDOS ANTICORROSIVOS Y ANTIOXIDOS.

ES RECOMENDABLE LA APLICACIÓN DE UN ESPESOR DE PELÍCULA FINAL

DE 3 MM A FIN DE LOGRAR UN OPTIMO RESULTADO DE VITELAST 303, MIENTRAS QUE EN CONDICIONES DE TRANSITO CONTINUO SOBRE CAMINOS DE RIPIO O CANTO RODADO ELEVAR EL MISMO HASTA 5 MM.

VITELAST 303 SECA ENTRE 3 Y 5 HORAS. EVITAR LAVAR EL CHASIS Y TRANSITAR POR ZONAS MOJADAS HASTA TRANCURRIDAS 48 HRS.

NO REPINTAR SOBRE VITELAST 303 CON ESMALTE O LACA AUTOMOTOR.

PARA REMOVER VITELAST 303 Y EFECTUAR UNA CORRECTA LIMPIEZA DE TODOS LOS ELEMENTOS UTILICE KEROSENE.

PRESENTACION: ENVASE DE  1,  4  Y  18  LTS.

