VITECSO S. A.

                       REMOVEDOR GEL

ESPECIFICACIONES

Aspecto: Líquido tipo gel de color blancuzco semi transparente.

Viscosidad: 16000 cps Broockfiel LVT s#4 6 rpm 25 grados.

Densidad: 1.12 gramos/centimetros3.

Solubilidad: Agua.

CARACTERÍSTICAS

Efectivo en la remoción de recubrimientos/pinturas tipo sintético, latex, poliuretanitos, asfálticos, acrílicos y epoxys.

Aplicación por métodos tradicionales: Pincel, espátula, cepillo, esponja.

Producto no cáustico,  no corrosivo.

Rendimiento standart: 8 mts2 por litro y mano de aplicación.

Las superficies tratadas se enjuagan con agua.

APLICACIÓN

Extender el producto sobre la superficie a tratar y dejar actuar algunos minutos.

Sobre superficies porosas como mampostería, ayudar con cepillo o espátula.

Limpiar bien con agua eliminando todo resto de material removido y producto.

